| Конкурс профессионального мастерства «СТРОЙМАСТЕР» номинация «ЛУЧШИЙ СВАРЩИК» |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ Председатель конкурсной комиссии ________________________ ___________________.2019г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА №1 сварки контрольного стыкового сварного соединения (КСС) труб ø133*100*6,0 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Способ сварки |  |  |  |  |  | Эскиз контрольного сварного соединения |  |  |
| Ручная электродуговая сварка (РД/111). Вид тока - Постоянный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основной металл |  |  | Сварное соединение |  |  |  |  |  |
| Группа стали |  | М01 | Тип | BW стыковое |  |  |  |  |
| Диаметр |  | 133 | Вид | ss(nb) одностороннее без подкладки |  |  |  |  |
| Толщина стенки, мм |  | 6,0 | Сварочное оборудование |  |  |  |  |  |
| Длина, мм |  | 100 | Источник сварочного тока Kemppi MasterTIG MLS2300 ACDC, РЕСАНТА САИ190А |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - зазор (а) принимается сварщиком самостоятельно; - допускается корректировка угла скоса кромки и притупления кромок путём доработки шлифованием по усмотрению сварщика; - контролируемые параметры сварного шва и критерии их оценки приведены в Положении о конкурсе. |  |  |
| Сварочные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид |  | Электроды покрытые |  |  |  |  |  |  |
| Тип |  | Э46-Э50 по ГОСТ 9467, Е6013 по AWS A5.1 |  |  |  |  |  |  |
| Тип покрытия |  | Основное, рутил-целлюлозное |  |  |  |  |  |  |
| Марка |  | УОНИ 13/55, МР-3, МТГ-01к |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр, мм |  | 3,0 – 4,0 |  |  |  |  |  |  |
| Рекомендуемые режимы сварки |  |  |  |  | Вспомогательные инструменты и материалы |  |  |  |
| Диаметр электрода, мм | Полярность |  | Сварочный ток, А |  | Молоток сварщика шлакоотбойный, плоскогубцы, напильник полукруглый, щётка проволочная ручная, угловая шлифмашина под диск ø125мм, ключ для смены дисков на угловой шлифмашине, диск зачистной – 125*6 мм, диск отрезной – 125*2,5 мм, щётка дисковая жгутовая – 125*6, универсальный шаблон сварщика – УШС-3 |  |  |  |
| 2,5 | Обратная (+) или полярная (-) |  | 60-100 |  |  |  |  |  |
| 3,0 |  |  | 70-140 |  |  |  |  |  |
| 4,0 | Обратная (+) |  | 110-180 |  |  |  |  |  |
| Средства индивидуальной защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Защитный костюм сварщика (куртка сварщика, брюки сварщика) |  |  |  |  |  |  | Подшлемник для защиты головы |  |
| Защитные перчатки (краги) пятипалые спилковые |  |  |  |  |  |  | Сварочная маска |  |
| Ботинки для сварщика с металлическим подноском |  |  |  |  |  |  | Защитный лицевой щиток, очки |  |
| Требования к сборке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Выполнить прихватки равномерно по периметру свариваемых патрубков (количество 3шт, длина не более 20 мм) в любом пространственном положении. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к сварке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Установить собранное КСС на кронштейне в положении, определенном жеребьёвкой. Специальным маркером отметить положение 12 часов. Не разрешается размещать прихватки в потолочной позиции (5-7 часов) 2. Доложить о готовности к сварке члену жюри для проверки и подтверждения. 3. Выбрать диаметр электродов для сварки КСС по своему усмотрению. 4. Не снимать КСС с кронштейна, сдвигать или менять положение КСС при сварке. 5. Выполнять стыковую сварку труб в положении B1/PF (если определена жеребьёвкой) на подъём. 6. Не допускается применять угловую шлифмашину на всей длине облицовочного слоя шва. Шлифовальная машина допускается к применению перед выполнением облицовочного слоя шва. 7. Следовать указаниям членов рабочей группы и соблюдать дисциплину во время соревнований. О возникновении проблемы докладывать члену рабочей группы. После получения согласия сварщик может приостановить работу. 8. Предъявить КСС члену рабочей группы после завершения всех предусмотренных работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Карта разработана |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГБПОУ КСТ |  |  |  |  |  |  |  |  |