| Конкурс профессионального мастерства СТРОЙМАСТЕР в номинация «ЛУЧШИЙ СВАРЩИК» |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ Председатель конкурсной комиссии ________________________ ___________________.2019г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА №2 сварки контрольного таврового сварного соединения (КТС) пластин 200*200*10,0 и 200*100*10,0 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Способ сварки |  |  |  |  |  | Эскиз контрольного сварного соединения |  |  |
| Ручная электродуговая сварка (РД/111). Вид тока - Постоянный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основной металл |  |  | Сварное соединение |  |  |  |  |  |
| Группа стали |  | М01 | Тип | FW угловое |  |  |  |  |
| Длина |  | 200 | Вид | ml многослойное |  |  |  |  |
| Толщина стенки, мм |  | 10,0 | Сварочное оборудование |  |  |  |  |  |
| Ширина, мм |  | 200/100 | Источник сварочного тока Kemppi MasterTIG MLS2300 ACDC, РЕСАНТА САИ-190А |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - а - катет углового шва; - К - толщина углового шва; - зазор и антидеформация при сборке под угловой шов не допустимы; - контролируемые параметры сварного шва и критерии их оценки приведены в Положении о конкурсе. |  |  |
| Сварочные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид |  | Электроды покрытые |  |  |  |  |  |  |
| Тип |  | Э46-Э50 по ГОСТ 9467, Е6013 по AWS A5.1 |  |  |  |  |  |  |
| Тип покрытия |  | Основное, рутил-целлюлозное |  |  |  |  |  |  |
| Марка |  | УОНИ 13/55, МР-3, МТГ-01к |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр, мм |  | 3,0 – 4,0 |  |  |  |  |  |  |
| Рекомендуемые режимы сварки |  |  |  |  | Вспомогательные инструменты и материалы |  |  |  |
| Диаметр электрода, мм | Полярность |  | Сварочный ток, А |  | Молоток сварщика шлакоотбойный, плоскогубцы, напильник полукруглый, щётка проволочная ручная, угловая шлифмашина под диск ø125мм, ключ для смены дисков на угловой шлифмашине, диск зачистной – 125*6 мм, диск отрезной – 125*2,5 мм, щётка дисковая жгутовая – 125*6, универсальный шаблон сварщика – УШС-3 |  |  |  |
| 2,5 | Обратная (+) или полярная (-) |  | 60-100 |  |  |  |  |  |
| 3,0 |  |  | 70-140 |  |  |  |  |  |
| 4,0 | Обратная (+) |  | 110-180 |  |  |  |  |  |
| Средства индивидуальной защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Защитный костюм сварщика (куртка сварщика, брюки сварщика) |  |  |  |  |  |  | Подшлемник для защиты головы |  |
| Защитные перчатки (краги) пятипалые спилковые |  |  |  |  |  |  | Сварочная маска |  |
| Ботинки для сварщика с металлическим подноском |  |  |  |  |  |  | Защитный лицевой щиток, очки |  |
| Требования к сборке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Выполнить прихватки длиной не более 25 мм в пределах 50 мм от середины противоположной от шва стороны пластины. 2. Выполнить прихватки с обоих концов пластины со стороны шва длиной не более 15 мм каждая. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к сварке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Установить собранное КСС в положении, определённом жеребьёвкой. Доложить о готовности к сварке члену жюри для проверки для проверки и подтверждения. 2. Выбрать диаметр электродов для сварки КСС по своему усмотрению. 3. Выполнить сварку в одном направлении. Запрещается сварка от середины пластины к обоим концам или от обоих концов к середине. 4. Выполнять остановки процесса сварки – гашение дуги (стоп-точка) при сварке последнего прохода (валика) облицовочного шва в пределах 25 мм от центра сварного шва. 5.Не допускается применять угловую шлифмашину на всей длине облицовочного слоя шва. Шлифовальная машина допускается к применению перед выполнением облицовочного шва. 6.Следовать указаниям членов рабочей группы и соблюдать дисциплину во время соревнований. О возникновении проблемы докладывать члену рабочей группы. После получения согласия сварщик может приостановить работу. 7. Предъявить КСС члену рабочей группы после завершения всех предусмотренных работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Карта разработана |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГБПОУ КСТ |  |  |  |  |  |  |  |  |